# C919大型客机机身段制造项目技术需求文件

本文档由技术部门编制，用于明确项目技术需求，作为招标文件编制的技术依据。

# 一、项目基本信息

项目名称：C919大型客机机身段制造项目

项目编号：COMAC-2024-FUSELAGE-001

需求部门：技术部门

编制日期：2024年3月10日

# 二、项目概述

本项目旨在采购C919大型客机机身中段和后段的制造服务，包括但不限于：

1. 机身中段（含客舱段）制造，长度约15米，直径约3.96米

2. 机身后段（含尾锥段）制造，长度约8米

3. 机身蒙皮、框架、桁条等结构件的加工与装配

4. 机身段总装、检测与交付

5. 相关技术文档和工艺文件的提供

# 三、技术要求

## 3.1 材料要求

1. 蒙皮材料：采用航空级铝合金2024-T3或7075-T6，厚度范围1.2-3.0mm

2. 框架材料：采用航空级铝合金或钛合金，满足AS9100标准

3. 紧固件：符合NAS标准，提供材料证明和检测报告

4. 所有材料需提供完整的追溯性文件，包括批次号、供应商信息等

## 3.2 制造工艺要求

1. 蒙皮成形：采用数控拉伸成形或滚弯成形，表面粗糙度Ra≤1.6μm

2. 机械加工：采用五轴数控加工中心，加工精度±0.05mm

3. 装配工艺：采用数字化装配技术，装配精度满足图纸要求

4. 焊接工艺：如涉及焊接，需符合AWS D17.1标准，焊工需持证上岗

5. 表面处理：需进行阳极氧化或喷涂处理，满足防腐要求

## 3.3 质量要求

1. 质量管理体系：供应商需通过AS9100质量管理体系认证

2. 检测要求：所有关键尺寸需100%检测，并提供检测报告

3. 无损检测：关键部位需进行X射线、超声波或渗透检测

4. 交付标准：产品需满足CCAR-25部适航要求

5. 不合格品处理：建立不合格品控制程序，确保不合格品不流入下道工序

## 3.4 交付要求

1. 交付时间：合同签订后18个月内完成首批交付

2. 交付地点：招标方指定地点（上海浦东）

3. 交付内容：包括产品、技术文档、检测报告、质量证明文件等

4. 包装运输：采用专用工装和包装，确保运输过程中产品不受损